| Farbton: | .... , gem. Hersteller-Farbkarte |
| --- | --- |
| Abmessungen: | .... x .... mm (B x L) |
| Technische Daten |  |
| Gewicht: | 360 g/m², gem. EN ISO 2286-2 |
| Dicke: | 0,45 mm |
| Breite: | 177 cm 267 cm |
| Physikalische Eigenschaften |  |
| Reißkraft (Kette/Schuss): | 140 / 145 daN/5 cm, gem. EN ISO 1421 |
| Weiterreißkraft (Kette/Schuss): | 14 / 14 daN, gem. DIN 53363 |
| Brennverhalten: | B1, gem. DIN 4102 |
| Euroklasse: | B-s2d0, gem. EN 13501-1 |
| UV- Beständigkeit: | >7 |
| Sonnenschutz- und Lichteigenschaften nach EN 14501: | gem. Herstellerinformationen |
| Für Farbton .... gelten folgende Werte |  |
| Strahlungstransmission: | .... % |
| Lichttransmission: | .... % |
| g-total: | .... (kann nur in Zusammenhang mit dem verwendeten Glas berechnet werden, was FERRARI als Service durchführt) |
| Zertifizierungen, Labels, Garantien, Recycling | GREENGUARD Gold, Öko- Tex Standard 100 Zertifikat |
| Menge: | ……… |
| Einheit: | m |
| EP: | …….. |
| GP: | ……… |