| Technische Daten |  |
| --- | --- |
| Gewicht: | 290 g/m², gem. EN ISO 2286-2 |
| Dicke: | 0,32 mm |
| Breite: | 177 cm - 267 cm (126mm für BV 99) |
| Standardformat stücklängen: | 50 lfm bei Rollenbreite 177 cm / 40 lfm bei Rollenbreite 267 cm 50 lfm bei Rollenbreite 126 mm |
| Reißkraft (Kette/Schuss): | 160 / 170 daN/5 cm, gem. EN ISO 1421 |
| Weiterreißkraft (Kette/Schuss): | 11 / 13 daN, gem. DIN 53363 |
| Brandklasse: | B-s2,d0/EN 13501-1 B1/DIN 4102-1 • BS 7837• BS 5867 • Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 M1/UNE 23.727-90 • VKF 5.2/SN 198898 • 1530.3/AS/NZS • G1/GOST 30244-94 Classe 1 / UNI 9177-87 • CAN ULCS109 • Method 1 and 2/NFPA 701 • CSFM T19 Class A/ASTM E84 |
| Garantie: | 5 Jahre |